الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                    القسم السادس: جدول المتطلبات

1- جدول يبين قائمة بالسلع ومواعيد وأماكن التوريد

| الصنف | وصف السلع | الكمية | نوع الوحدة | مواعيد وأماكن التوريد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مدة التسليم بالأسابيع/الشهور | الموقع النهائي للتسليم |
| 1 | اسلاك مجلفنة ذات قطر 2.7 ملم. اسلاك مجلفنة ذات قطر 3.4 ملم. اسلاك مجلفنة ذات قطر 2.2 ملم. | 425 50 25 | طن طن طن | 120 يوم من فتح الاعتماد | مصنع الاشباك والجابيون – خور مكسر – عدن. |

الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                     القسم السادس: جدول المتطلبات

- المواصفات الفنية للجابيونات

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

QUANTITY: 500 Tons

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
|  | General: Tensile strength should be 38-55kg/mm² according to BS1052 & Zinc coating layer should be 260-300grm/m² according to BS443 |  |
|  | Mesh wire: 2.7m |  |
|  | Selvage wire: 3.4mm |  |
|  | Lacing (tie) wire: 2.2mm |  |
|  | Coil weight : 500 -1000 Kg |  |